
**Лист технических данных (TDS)**

Продукт: Метилметакрилат (ММА)



|  |  |
| --- | --- |
| № CAS: | 80-62-6 |
| Молекулярная масса: | 100,12 |
| Химическая формула: | C5H8O2 |
| Внешний вид: | Прозрачный, бесцветный |
| Агрегатное состояние: | жидкость |
| Номер ООН: | 1247 |
| Класс опасности ООН: | 3.2 |
| Группа упаковки: | II. |
| Относительная плотность (вода = 1):0,94 | |
| Температура кипения: | 100-101°C |
| Температура плавления: | -50... -48°C |
| Температура вспышки: | 10°C |

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Спецификации |
| Чистота, %, не менее (ГХ) | 99,8 |
| Цвет (APHA), не более | 10 |
| Кислота, %, не более | 0,01 |
| Содержание воды, %, не более | 0,05 |
| Относительная плотность (20°C), г/см3 | 0,942-0,946 |
| Содержание ингибитора, ppm (топанол A) | 10 ± 2 |