Материал: Полное/дополнение

131383 ТБК Оптима 100% хлопья (4-Третбутилпирокатехин) – пласт ведра 10кг (27л)

Этот продукт выпущен в соответствии с вашими требованиями.

 Предел Предел

Характеристики Единица Уровень нижний верхний

Хлопья бело-кремового цвета -- По спецификации -

 (мутность)

Внешний вид 85% раствора в воде - Прозрачный - -

Цветность Гарднер 3 -- 3

Оптическая плотность при 425 нм 0,001 - 0,012

4-ТБК % 99,6 98,8 -

Пирокатехол % ОК - 0,1

Содержание воды % 0,00 - 0,3