Product Data Sheet APF PDS TBC Optima 44% Toluene – September 2016

TBC Optima 44 %в Толуоле прозрачная янтарная жидкость.

Идентификация:

Назначение:

N°CAS:	98-29-3

Синонимы:             4-Третичный Бутил Катехол

4-трет бутилпирокатехол

Пара третбутил катехол

Эмпирическая формула:  44 % C10H14O2 + 56 % C7 H8

Молекулярный вес: TBC=166.2g/mol+Tолуол=18 g/mol

### Ингибитор полимеризации для мономеров таких как: Стирол, Бутадиен, винил ацетат, винил хлорид, Хлоропрен, Изопрен, Норборнен, непредельные углеводороды…

- Стабилизирует мономеры которые склонны реагировать с кислородом для того чтобы дать перекиси, с началом процесса полимеризации.

TBC Optima сочетается с пероксидами для предотвращения полимеризации в процессах дистилляции, при транспортировке и хранении.

TBC Optima преимущества: улучшает стабильность мономера, не подцвечивает мономер/полимер, уменьшает затраты на удаление ТВС до полимеризации.

Спецификация:

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРЕДЕЛЫ | МЕТОД |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость янтарного цвета | Визуально |
| Цвет | 2 макс.(Гарднер) | Колориметр Гарднер |
| 4-TBC | 44.0 +/- 1.0 % | Расчет(1) |
| Содержание воды | 0,2 % Макс | Карл Фишер |
| 4-TBC количество (без толуола) | 98.8 % Мин | Газовый хроматограф(2) |
| Пирокатехол (без толуола) | 0.5 % Макс(3) | Газовый хроматограф(2) |

Аналитические методы описаны в наших текущих стандартах контроля качества. Основываясь на нашем строгом контроле процесса и возможностей, некоторые из этих анализов могут опираться на статистическую частоту. Для анализов на основе статистических данных, частота указанных в свидетельстве о анализах.

(1) Расчет: (100 – Толуол содкржание) * TBC количество	(2)  может быть измерено в TBC налив, или раствор+перерасчет

(3) On CoAs, должно быть сообщено в соответствии

Product Data Sheet APF PDS TBC Optima 44% Toluene – September 2016	Page 1/2

Упаковка:

1000 л Контейнер

Транспортировка:

Регулируется. Для данных пожалуйста консультируйтесь с нашими данными по безопасности.

Время жизни:

Продукт с гарантией 12 месяцев от даты производства.

Хранится в неоткрытой оригинальной упаковке в прохладной хорошо проветриваемой среде.

Физико-химические свойства:

Точка плавления....................................... 12°C

Точка кипения……….....………………116°C

Толуол точка вспышки(закрытый тигель)……… 4,4°C

Давление пара при 20°C.... ≤ 30mbar (2.3kPa)

Давление пара при 25°C.... ≤ 40mbar (2.3kPa)

Удельный вес 20/20°C	0,95

Растворимость

TBC	Optima	44% в толуоле	растворим метаноле во всех пропорциях

Нормативный статус:

TBC зарегистрирован во всех имеющихся в настоящее время кадастрах веществ: TSCA (USA), AICS (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), CSCL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Новая Зеландия), PICCS (Филиппины), TCSI (Tайвань). TBC регистрирован в  REACH (EU).

Предупреждение пользователю

ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНА С НАИЛУЧШИМИ НАМЕРЕНИЯМИ НА ОСНОВАНИИ НАШЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ. ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, В ЧАСТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ И ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРАВАМ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ НАШИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА НИКОИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЗАМЕНА НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКТА ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ СЕРТИФИКАТОВ И РАЗРЕШЕНИЙ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. ОСТАЕМСЯ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Product Data Sheet APF PDS TBC Optima 44% Toluene – September 2016	Page 2/2